Акриал-Грунт

акриловая фасадная грунтовка

- высокая атмосферостойкость

- выравнивает цвет поверхности

- увеличивает адгезию и прочность основания

- значительно снижает расход краски

Акриал-Грунт — атмосферостойкая акриловая грунтовка для фасадов.

Акриловая грунтовка существенно увеличивает атмосферостойкость, водостойкость и срок службы поверхностей. Способствует закреплению рыхлых и осыпающихся поверхностей.

Грунтовка Акриал-Грунт применяется в качестве подготовительного слоя перед применением фасадной краски Акриал-Люкс.

Применение

Акриловая грунтовка Акриал-Грунт применяется для защитной отделки фасадов зданий и сооружений, внутренних стен и других поверхностей. Применяется для любых видов оснований на минеральной и древесной основе (бетонные, кирпичные, оштукатуренные, асбоцементные, гипсокартонные плиты, ДСП, ДВП и др.). Увеличивает адгезию и прочность основания.

Грунт устойчив к действию атмосферных факторов (снег, дождь, ультрафиолет). Значительно снижает расход краски при последующем окрашивании. Позволяет снизить стоимость подготовительных и отделочных работ.

Способ применения

Поверхность очистить от пыли, грязи и участков старой краски. Грунт нанести на подготовленную поверхность кистью, валиком, краскораспылителем в один или два слоя.

Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре воздуха не ниже –15°С, при условии, что обрабатываемая поверхность будет сухой, не обледенелой. Время высыхания при температуре +20°С — 10 часов.

Расход

Расход грунтовки зависит от впитывающей способности и шероховатости поверхности.

При нормальной поверхности расход грунтовки — 0,2-0,3кг на 1 кв.м.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также по окончании их тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Грунт хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Не нагревать. Беречь от огня.

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | акриловая смола |
| --- | --- |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 30-40 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 20-40 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 10 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 24 |
| ТУ | 2313-028-98310821-2010 |