Полимерон

Специальная уретановая грунт-эмаль «3 в 1»

для антикоррозионной защиты черных металлов

- надёжное предотвращение коррозии

- высокие декоративные свойства

- ускоренное время высыхания

- универсальность применения

- атмосферостойкость

- защита в один слой

- эластичность

- глянец

Полимерон — специальная глянцевая атмосферостойкая антикоррозионная грунт-эмаль с формулой «3 в 1» для долговременной защиты черных металлов, эксплуатируемых в условиях открытой атмосферы.

Полимерон - однокомпонентный состав на уретановой основе с содержанием активных антикоррозионных компонентов, предназначенный для выполнения срочных работ по покраске и защите различных металлов и металлоконструкций.

Современная формула «3 в 1» грунт-эмали Полимерон и превосходная адгезия к поверхности черного металла, в том числе, покрытого плотно сцепленными остатками ржавчины (до 50 мкм.), позволит без дополнительной обработки, создать прочное антикоррозионное покрытие при нанесении всего в 1 слой.

Наличие в составе грунт-эмали активных компонентов, включающих в себя преобразователь ржавчины, антикоррозионный грунт и износостойкую эмаль обеспечит длительную защиту поверхности металла от коррозии, агрессивного воздействия атмосферы, влажности и УФ-излучения.

Специальная модифицированная формула грунт-эмали Полимерон, ее универсальность и быстрое время высыхания позволяют сократить трудовые и материальные затраты производства, позволяя без использования антикоррозионного грунта выполнить необходимые работы, тем самым в кратчайшие сроки защитить металл от воздействия различных агрессивных факторов, а также создать эстетичный, декоративный красочный финишный слой.

Антикоррозионное покрытие на основе грунт-эмали Полимерон (при условии соблюдения технологии нанесения), сохраняет свои защитно-декоративные качества в условиях умеренного и холодного климата на срок до 8 лет, а в условиях тропического и морского климата на срок не менее 6 лет

Усиленное антикоррозионное покрытие, образуемое комплексным применением грунт-эмали Полимерон совместно с фосфатирующим антикоррозионным грунтом Фосфогрунт, придает финишному покрытию отличную стойкость к высоким атмосферным нагрузкам, гарантируя защиту окрашенного изделия в условиях умеренного и холодного климата на срок на срок не менее 10 лет, а в условиях тропического и морского климата на срок не менее 8 лет!

Применение

Специальная антикоррозионная грунт-эмаль Полимерон применяется для защиты стальных, чугунных и других поверхностей из чёрного металла.

Полимерон позволяет обеспечить долговечную и надёжную защиту от коррозии:

- строительных металлоконструкций;

- труб и трубопроводов;

- железных мостов и мостовых конструкций;

- эстакад и платформ;

- металлических опор ЛЭП и антенных мачт;

- железнодорожного транспорта и сельскохозяйственной техники;

- строительных транспортных средств и спецтехники.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Металл очистить от остатков старого лакокрасочного покрытия, жира, масел, коррозии и грязи в соответствии с ГОСТ 9.402 или поверхность, подготовленную до степени Sa2, St3 по МС ISO 8501. Замасленные поверхности следует обезжирить. |  |
| Тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |  |
| Состав наносить в 1 слой кистью, валиком или воздушным распылением на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и рыхлой ржавчины поверхность. |  |
| Для исключения конденсации влаги, температура окрашиваемой поверхности должна быть на 3°С выше точки росы. |  |
| Температура проведения работ, не ниже | -5°С |
| Относительная влажность, не более | 80% |
| Обезжиривание поверхности | Спецобезжириватель ОМ-01С |
| Разбавление, очистка оборудования | Ксилол |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Не требуется |
| Для получения защитного слоя 50-60 мкм. за один проход, грунт-эмаль наносить без добавления разбавителей. |  |
| Пневматическое распыление - диаметр сопла 1.4-1.7 - давление 2-4 бар. | Не более 10 % |
| Для получения защитного слоя до 100 мкм. «набором» при использовании метода воздушного распыления. Состав довести до рабочей вязкости растворителем Ксилол, но не более 5-10% от объёма материала с использованием диаметра сопла 1.4 - 1.7 мм. Нанесение произвести в 2 слоя с межслойной сушкой 15-20 мин при температуре (20±2)°С. |  |

| Толщина мокрой пленки, мкм | Толщина сухой пленки, мкм | Теоретический расход, г/м2 | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С, часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 50-60 | 100-150 | 6 |
| 200 | 100 | 200-250 | 10 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-001-01524656-2017 |
| Основа материала | Уретановые смолы, антикоррозионные добавки, растворитель |
| Внешний вид пленки | Однородная глянцевая поверхность |
| Готовый состав |  |
| Объем сухого остатка, % | 50-60 |
| Степень перетира, мкм, не более | 40 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 50-100 |
| Цвет покрытия, RAL | Базовые цвета: белый, 1021, 3020, 5010, 7040, 9005, База А, С. Колеровка в другие цвета: RAL Classic, NCS Index, Symhony на заказ от одного ведра. Подробности по цветам и стоимости уточняйте у менеджеров. |
| Время высыхания от пыли при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 2 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 6 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| Окончательный набор прочности, сут. | 5 |
| Прочность пленки |  |
| При ударе, см, не менее | 50 |
| При изгибе, мм, не более | 1 |

Меры предосторожности

Работы по нанесению грунт-эмали, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей и влаги при температуре от –30 до +30°С.

Перед применением после хранения при отрицательных температурах грунт-эмаль выдерживают 
в течение 24 часов при t (20±2)°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!