Грункор

антикоррозионный быстросохнущий грунт по металлу (с фосфатом цинка)

- превосходные антикоррозионные свойства

- быстросохнущая - не более 30 минут

- с фосфатными ингибиторами коррозии

- прекрасная адгезия к металлу

- надежная межоперационная защита металлических изделий

Грункор — быстросохнущий антикоррозионный грунт для черных металлов.

Представляет собой суспензию пигментов, наполнителей и антикоррозионных добавок в растворе модифицированной алкидной смолы в смеси органических растворителей.

Грункор применяется в комплексной системе для защиты, где необходим высокий декоративный вид и предъявляются высокие требования к антикоррозионной защите.

Рекомендуется для окрашивания металлических конструкций различной степени сложности с эксплуатацией в среде c атмосферной коррозионной активностью до С3, согласно ISO 12944. Совместима с большинством лакокрасочных материалов. Идеально подходит для ремонта старых лакокрасочных покрытий.

Может применяться в качестве самостоятельной защиты металла (в том числе для межоперационного хранения металла) внутри помещений при отсутствии постоянного контакта с агрессивными средами.

Позволяет обеспечить долговечную и надежную защиту:

- строительных металлоконструкций

- труб и трубопроводов

- внешних поверхностей емкостей для хранения жидкостей

- гаражей

- заборов

- металлоизделий

- деталей машин и механизмов

- оборудования

- железобетонных конструкций и крыш.

- и т. д.

Цвет: cерый.

Другие цвета: на заказ по желанию заказчика от 200 кг.

Подготовка поверхности

Поверхность изделия не должна иметь заусенцев, острых кромок (радиусом менее 2 мм), сварочных брызг, подрезов от сварки, следов резки, остатков флюса.

Поверхность металла должна быть зачищена от ржавчины, окалины, окислов металла абразивоструйной обработкой до степени Sa2 1/2 по ISO 8501‐1 или ISO 12944‐4 (большая часть прокатной окалины и покрытия краски, инородные тела должны быть удалены, поверхность должна иметь однородный металлический цвет). После очистки поверхность необходимо обеспылить сжатым воздухом.

Обезжиривание поверхности до степени 1 по ISO 8502 (отсутствие следов жира на фильтровальной бумаге после протирки поверхности) рекомендуется производить обезжиривателем ОМ-01С.

Окрашивание проводить не позднее, чем через 6 часов после механической обработки при работе на открытом воздухе и 24 часов при работе в помещении.

Поверхность при окрашивании должна быть сухой и чистой.

Способ применения

Перед началом окрасочных работ грунтовку хорошо перемешать низко оборотистой дрелью с насадкой мешалкой, по всему объему тарной упаковки, особо уделяя внимание местам около стенок и дна ведра.

При необходимости грунтовку Грункор довести до рабочей вязкости растворителем Р-А01. Рекомендуемая рабочая вязкость материала определяется экспериментально в зависимости от метода окрашивания и используемого оборудования. Степень разбавления может достигать до 10%.

- Температурный режим нанесения эмали от: 0 до +40 ºС., и относительной влажности не более 80%.

- Высыхание до отлипа при температуре +20 ºС за 20 мин.

- Высыхание до степени 3 при температуре +20 ºС за 30 мин.

- Перед нанесением покрывных слоев выдержать не менее 1 ч.

- Рекомендуемая толщина единовременного нанесения 25-30 мкм сухого покрытия.

- Окончательные характеристики покрытия достигаются через 5-7 дней при температуре +20°С.

- Транспортировка и монтаж металлических конструкций можно производить не ранее чем через 3 суток после нанесения покрытия.

- Температурный диапазон эксплуатации от -40°С до +60°С.

Режимы нанесения подбираются для каждого индивидуального случая, в зависимости от условий работы и марки аппарата.

Нанесение грунтовки возможно:

- безвоздушным способом (сопло 0,33-0,38 мм , давление 6-8 атм.)

- пневматическим распылением (сопло 1,8, давление 2-3,5 атм.)

- кистью

- валиком

- обливом

- окунанием

Сварные швы, болтовые соединения, торцевые кромки и труднодоступные места перед окрашиванием обработать кистью методом полосового окрашивания.

Расход

Расход грунта: 60-100 г/м2 при толщине плёнки 25-30 мкм.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Беречь от огня! Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от - 50°С до +40°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | алкидная |
| --- | --- |
| Внешний вид | ровная, матовая, однородная поверхность |
| Объем сухого остатка, % | 65-70 |
| Твердость по маятниковому прибору типа ТМЛ-А, усл.ед., не менее | 0.12 |
| Степень перетира, мкм, не более | 60 |
| Условная вязкость по вискозиметру В3-246 (сопло 4 мм) при температуре (20±0,5°С), сек | 50-100 |
| Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1, см, не менее | 50 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 2 |
| Адгезия пленки, баллы, не более | 1 |
| Время высыхания пленки до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более | 0.5 |
| Стойкость пленки при температуре (20 ± 0,5) °С к статическому воздействию воды, ч, не менее | 48 |
| Стойкость пленки при температуре (20 ± 0,5) °С к статическому воздействию минерального масла, ч, не менее | 24 |